第 14 期

| 云南省市场监督管理局 | 2021年3月9日 |
| --- | --- |

云南省市场监督管理局关于2020-2021年

聚乙烯农用地膜、聚乙烯农用棚膜

产品质量监督抽查的情况通报

2020年7月至2021年1月，云南省市场监督管理局在全省范围内开展聚乙烯农用地膜、聚乙烯农用棚膜产品质量监督抽查工作。现将此次监督抽查具体情况通报如下：

一、基本情况

（一）聚乙烯农用地膜。

本次抽查覆盖昆明、曲靖、玉溪、普洱、西双版纳、楚雄、大理、临沧、德宏等9个州（市）的45家企业生产或销售的150批次样品。

经检验，抽查150 批次样品中，实物质量合格140批次，不合格发现率为6.67%。

发现的不合格项目主要有：厚度偏差、拉伸负荷。

（二）聚乙烯农用棚膜。

本次抽查覆盖昆明、曲靖、玉溪、普洱、西双版纳、楚雄等6个州（市）的10家企业生产或销售的21批次样品。

经检验，本次抽查的21批次样品全部合格。

本期通报仅代表所抽样品批次的检验情况。

二、工作要求

针对以上产品质量监督抽查发现的问题，问题企业所在辖区市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定，认真做好结果处理工作，产品质量不合格的生产、销售企业记入信用记录并在国家企业信用信息公示系统（云南）公示。此外，要将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门，采取有力措施，督促企业依法落实产品质量安全主体责任，主动召回存在缺陷产品，切实维护产品质量安全，保护消费者权益。

附件：2020-2021年云南省聚乙烯农用地膜产品质量监督抽

查不合格产品及检验结果汇总表

抄送：各州、市人民政府，省生态环境厅、省农业农村厅，各州、 市市场监管局，省局执法稽查处、信用监管处、质量发展处。